北碚区天府镇农村桥梁改扩建项目

施工图设计说明

# 一、工程概况

本项目位于北碚区天府镇，为保障周边群众出行，修建三座桥梁，新建桥梁信息见下表：

桥梁一览表

| 序号 | 桥名 | 孔数 及孔径 | 桥宽 | 上部结构形式 | 桥梁类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心村冯家湾桥 | 1-4.5 | 拼宽3.0m | 钢筋混凝土现浇板 | 车行桥 |
| 2 | 五新村新岩湾桥 | 1-5.0 | 4.0m | 钢筋混凝土现浇板 | 车行桥 |
| 3 | 五新村五井堰人行便桥 | 1-5.0 | 2.0m | 钢筋混凝土现浇板 | 人行桥 |

# 二、设计依据

（1）业主与我公司签定的设计合同

（2）实际测量资料

# 三、设计遵循的主要规范和技术标准：

## 3.1 主要设计规范

（1）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

（2）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

（3）《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61—2005）

（4）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

（5）《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

（6）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

（7）《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2016）

（8）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

（9）国家和地方的其它相关规范规定及标准

## 3.2 设计采用主要技术标准

# （1）公路等级：四级公路

# （2）设计速度：15km/h

# （3）设计车道数：单车道

# （4）设计安全等级：一级

# （5）桥梁设计荷载：车行桥：公路—Ⅱ级；人行桥：3.5Kpa。

# （6）耐久性设计环境类别：Ⅰ类

# 五、主要材料

## 5.1混凝土

## 5.1.1混凝土

混凝土宜采用高品质的42.5级、52.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，所用砂、石料、水的技术质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）有关条文规定。混凝土粗骨料应采用级配良好的坚硬碎石，最大粒径不宜超过2cm。混凝土细骨料应采用中粗砂，不得采用细砂，不宜采用机制砂。混凝土的抗压、抗拉强度及弹性模量等指标必须满足相应强度等级的混凝土的要求。

C40混凝土，其轴心抗压设计强度，轴心抗拉设计强度，弹性模量；

C30混凝土，其轴心抗压设计强度，轴心抗拉设计强度，弹性模量；

C25片石混凝土，其轴心抗压设计强度，轴心抗拉设计强度，弹性模量。片石强度不低于MU40，片石体积参量不大于20%。

5.1.2混凝土耐久性基本要求

为提高结构耐久性，混凝土须满足以下基本要求：最大水灰比0.5，最小水泥用量为300kg/m3，最大氯离子含量为0.15%，最大碱含量3kg/m3。

## 5.1.3混凝土外加剂

外加剂应采用品质稳定、且与胶凝材料具有良好相容性的产品。减水剂宜采用高效聚羧酸高性能减水剂，性能指标应符合《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）的规定，减水剂掺量以及与水泥的适用性应由试验确定。引气剂和膨胀剂应分别符合《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）和《混凝土膨胀剂》（GB23439-2017）的要求。

## 5.1.4主体结构采用混凝土强度等级

（1）C40混凝土：现浇板，铺装；

（2）C30混凝土：帽梁、防撞护栏等；

（3）C25片石混凝土：台身、基础。

## 5.2普通钢筋及钢材

## 5.2.1普通钢筋及接头连接

设计普通钢筋采用HRB400和HPB300，抗拉设计强度分别为330MPa、250MPa，弹性模量分别为2.0×105 MPa、2.1×105 MPa。钢筋的主要技术性能必须符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）、《钢筋混凝土用钢第2部分:带肋钢筋》（GB/T 1499.2—2018）的有关规定。

钢筋接头宜采用焊接接头和钢筋机械连接接头。HPB300钢筋接头建议采用闪光接触对焊，条件不具备时采用电弧焊（双面焊缝）；HRB400带肋钢筋直径≥16mm时，接头建议采用机械连接，接头等级为I级，接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ 107-2016）的规定，同一截面接头数量应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定。

5.2.2钢材及焊接

设计用钢板除特殊规定外，均采用普通碳素结构钢Q235-B.Z，其技术性能必须符合国家标准 《碳素结构钢》（GB/T700-2006）和《桥梁用结构钢》（GB/T714-2015）的规定。焊接钢材应满足可焊性要求，钢结构焊接材料应按如下要求采用：焊接材料应结合焊接工艺，通过焊接工艺评定试验进行选择，保证焊缝性能不低于母材，工艺简单，焊接变形小；焊条应采用低氢型焊条，焊丝应采用药芯焊丝；相关材料均应符合相应的国标要求。CO2气体保护焊的气体纯度应大于99.5%。

## 5.3 伸缩缝

采用简易伸缩缝，沥青麻絮填充。

5.4 保护层垫块

混凝土保护层垫块的强度、密实度和耐久性应不低于构件本体混凝土。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内，不得使保护层垫块成为钢筋腐蚀通道。垫块数量不应过少，应保证所有钢筋的保护层均满足设计要求。

# 六、 施工要点

在施工流程中，有关施工工艺要求及质量检验标准应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；项目生产管理应符合《重庆市公路水运工程安全生产强制性要求》（渝交委路〔2015〕81号）和《重庆市建设工程施工安全管理总站关于进一步深化危险性较大的分部分项工程安全管理工作的通知》（渝建安发〔2016〕22号）的规定。

6.1施工准备

(1)施工单位在进场前应仔细阅读设计图纸，领会设计意图。在开始施工前应对设计文件、图纸、资料进行现场核对，并对测量资料进行核对、复测。若实际情况与设计文件有出入，应及时通知设计单位。

（2）桥梁与现状构筑物距离较近时，旧桥拆除时应尽量减小对周围构筑物的影响。施工单位施工前应根据桥梁实际情况制定好详细的拆除方案，保证施工安全，并由专业施工队伍进行施工。

（3）拆除过程中的废渣不得倒入河中，所有废渣应运至指定位置。

6.2材料

6.2.1 质量检验

普通钢材、水泥、支座、伸缩缝等一切建桥材料的采购必须符合设计中提出的要求，使用前必须根据有关质量检验标准严格检测和验收，遵照有关规范要求进行施工。

6.2.2 混凝土

（1）混凝土应用高品质的42.5级、52.5级普通硅酸盐水泥浇筑，所用砂、石料、水的技术质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）有关条文规定。混凝土细骨料应采用中粗砂，不得采用细砂，不宜采用机制砂。

（2）施工前应进行混凝土最佳配合比设计和试验，并严格控制混凝土水灰比和坍落度，对拌合混凝土的骨料的品质、粒径等必须严格筛选，综合考虑施工顺序、工期安排、环保影响等各种因素，通过试验，保证混凝土强度。

（3）混凝土的内在质量和外观品质严格控制。混凝土浇筑时应保证浇筑进度和振捣密实，所有工作缝应认真凿毛、洗净、吹干，确保新老混凝土的结合强度，并应注意混凝土的养生。所有外表均应达到平整、光洁。

6.2.3 钢材

（1）普通钢筋：设计采用HRB400钢筋，钢筋直径主要有12mm、28mm等种钢筋。HRB400钢筋材料和连接应满足《钢筋混凝土用钢第2部分:带肋钢筋》（GB/T 1499.2—2018）的要求。

（2）钢筋接头宜采用焊接接头和钢筋机械连接接头。HRB400带肋钢筋直径≥20mm时，接头建议应采用机械连接，接头等级为I级，接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ 107-2016）的规定，同一截面接头数量应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定。

（3）施工中如发生钢筋空间位置冲突，可适当调整其布置，应优先考虑受力主筋的位置，并应确保钢筋的根数和净保护层厚度。

（4）钢筋焊接前应根据施工条件进行试焊，合格后方可进行正式施焊。焊工必须持考试合格证上岗。钢筋焊接的接头形式、焊接方法、焊条适应范围应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）的规定。

6.3下部结构施工

（1）基础施工前应作场地查勘工作，如有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施，妨碍施工或对安全操作有影响的，应先作清除、移位或妥善处理后才能开工。若发现地质情况与地勘报告、设计文件不符，应及时通知监理和设计单位，以便作适当调整。

（2）在开挖基坑时，不应采用爆破施工；非基岩部分开挖时，若必须采用爆破，必须严格控制用药量，防止震松周围的岩体。

（3）桥台在开挖时应隔离地表水，采用扩大基础时，桥台基底岩层表面应修凿平整,开挖至设计标高并验基后进入下道工序。

（4）浇筑桥台混凝土时，应保证台身与台帽混凝土的结合。其结合面除按图纸要求设置钢筋外，并应清除浮浆、凿毛接触面、冲刷干净，以保证其整体性。

（5）台背填土应选用透水性良好的砂性土 (填料内摩擦角不小于35°)，分层填筑夯实，分层厚度20cm，压实度不小于96%，并应做好排水处理。

（6）为减小土体的水平推力，台后填土不得用大型机械推土筑高和填压的方法。

（7）与道路之间衔接的挡墙与桥台之间应设置2cm沥青麻絮沉降缝。

6.4上部结构施工

（1）现浇板采用支架现场浇注一次落架施工，桥梁支架可采用满堂支架。

（2）支架施工前应对支架地基进行处理。地基处理之前，应查明施工场地内不良地质现象；对可能发生不均匀沉降的地基应进行局部加强处理。

（3）支架应稳定、坚固，应能抵抗在施工过程中有可能发生的偶然冲撞和振动。

（4）支架架设好后应对支架进行预压，预压重量不得小于施工重量的120%，以消除支架的非弹性变形。

（5）卸落支架应按拟定的卸落程序进行，分几个循环卸完，卸落量开始宜小，以后逐渐增大。在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落。

（6）现浇板外模板采用大块钢模板或大块塑料模板。钢模板初次使用时应将与混凝土接触面上的锈迹清除干净。不得采用对混凝土表面有污染、对混凝土有腐蚀的废机油、肥皂水、洗衣粉等材料代替脱模剂。应严格控制箱梁断面尺寸。

（7）梁体钢筋应整体绑扎，先进行底板及腹板钢筋的绑扎。梁体钢筋最小净保护层厚度均为30mm。绑扎铁丝的尾段不应伸入保护层内，桥面泄水孔处钢筋可适当移动。当采用垫块控制净保护层厚度时，垫块应采用混凝土类材料，且保证梁体的耐久性。

（8）如钢筋发生冲突时，允许进行局部调整。调整原则是调整次要钢筋，保持主要受力钢筋位置不动。

（9）如因浇筑或振捣混凝土需要，可对钢筋间距作适当调整，振捣完后复原。

（10）注意根据相关图纸预埋护栏等有关预埋件。

（11）混凝土初凝前应对板顶面进行横向拉毛。

7.4.2 施工质量控制

（1）主梁施工应保证浇筑进度和振掏密实，同时要求平面尺寸、位置放样准确，混凝土颜色应一致，表面光洁平整。

（2）应严格保证混凝土的质量和强度，在浇筑新混凝土前应将旧混凝土的接缝面凿毛洁净，以保证新旧混凝土的整体性，并注意混凝土的养生，所有主梁外表面均要达到平整、光洁和全桥混凝土颜色一致。

（3）施工中应严格控制各梁段断面尺寸，误差应符合《公路桥涵施工技术规范》要求。

6.6施工期间安全保障措施

安全工作是搞好生产的重要因素，关系到国家、企业和职工的切身利益。因此，在施工过程中，必须认真贯彻安全第一，预防为主的方针政策，广泛应用系统工程和事故分析方法，严格控制和防止各类伤亡事故的发生。可采取以下措施(包括但不限于)：

（1）加强领导，健全组织

（2）安全教育经常化，制度化

（3）完善安全检查制度

（4）施工组织设计和工艺流程科学组织施工

（5）加强持证上岗管理

（6）搞好施工疏导及现场标识

（7）加强安全防护

（8）搞好现场管理，坚持文明施工

（9）安全用电

（10）加强制度管理责任制

6.7施工期间环境保护措施

（1）施工现场应采取措施，防止噪声扰民。

（2）施工期污水排放应符合《地面水环境质量标准》（G3838）的规定，不得排入I、II 类水域。排入其它水域时，必须符合相应的水质标准，不符合时应进行水质处理。

（3）混凝土拌和站不得设在饮用水源地保护区内。施工过程中搅拌站的排水、混凝土养护水等含有害物质的废水不得排入地表水I-III 类水源地保护区。

（4）对桥梁施工机械、船只严格进行检查，防止油料泄漏。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。

（5）施工中的废弃物不得弃投至河道中，不得影响其行洪能力或原有功能;不破坏河道保护提坝，不影响其防洪能力。桥梁施工中的工程用水需经沉淀池沉淀后方可排放，按要求地点弃方，不得堵塞河道；涵洞出口流速较大时，必须在进出口进行加固，防止冲刷。

（6）混凝土的搅拌、振捣、运输、摊铺等作业中防粉尘、防噪声（振动）措施同前。

（7）施工现场应及时洒水，并采取措施，防止扬尘。

（8）施工结束后，应及时清理施工现场、恢复耕地及绿地。

（9）严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。施工结束应及时清运沿线所有废弃物，特别是废沥青、化学物品等，不得就地倾倒或堆放，应及时清运弃于允许的地点，或按有关规定处置。

七、 其他注意事项

（1）施工前应认真阅读设计文件（特别是本设计说明），领会设计意图，对设计图中各部位尺寸、标高及所有材料进行认真复查，发现问题应及时与设计单位联系，切不可将问题带入施工中，确保施工质量。

（2）桥梁施工时应采取措施确保施工安全、施工人员的人身安全

（3）施工前应认真研究落实施工组织计划，按照设计文件允许的施工顺序进行施工，预埋件要及时安装。

（4）施工前应采用多种方法校核基础坐标，以确保其准确。

（5）本桥使用的各种材料必须符合设计提出的技术要求，按有关质量标准严格进行检验，妥善保管，并满足现行有效的规范、规程要求。特别要注意钢筋的现场防腐（这些材料均为本桥的主受力材料）。桥梁各构件钢筋的砼保护层必须满足设计要求并采取措施加以保证（对桥梁的耐久性起重要作用）。

（6）使用本图时，应通读全册，熟习各构件、施工环节、前后施工加载程序的关系；施工承包单位施工前应读图并提出读图纪要、放大样等工作，并确认无误后才能施工；避免前后脱节或遗漏施工环节造成损失。

（7）施工前通过人工局部开挖核实工程影响区的管网情况，如需改造的则先行改造，确保文明施工。

（8）施工过程中应加强环境保护，尽可能减少对环境的破坏；桥涵施工中弃方不得乱堆乱放，以防冲毁农田，淤积沟河；施工队伍产生的固体垃圾应作掩埋处理，生活废水、施工机械废水处理后方可排入沟河。

（9）钢材应按有关规定对每批次抽检强度、硬度、弹性模量、截面积或延伸量，对不合格产品严禁使用。

（10）进行桥面铺装前应对梁顶各部位的拉毛质量进行全面检查，如发现拉毛不彻底或仍有浮浆应进行手工凿毛。桥面铺装混凝土浇注前应采用高压水将桥面杂质彻底冲洗干净。进行桥面铺装时应选择晴天进行，并准备好遮盖工具，防止雨水对新浇混凝土质量产生不利影响。

（11）严格控制结构尺寸，施工误差应限制在施工规范允许的偏差之内。

（12）应严格保证结构混凝土的质量和强度，在浇筑新混凝土前应将旧混凝土的接缝面凿毛洁净，以保证新旧混凝土的整体性，并注意混凝土的养生。

（13）凡因施工需要，断开的钢筋当再次连接时，必须按照施工技术规范的有关规定进行焊接。

（14）分布钢筋与主筋在空间上发生干扰时，可适当移动分布钢筋的位置，以保证主筋位置的准确，但应确保受力分布钢筋的根数和净保护层厚度，对于支座和伸缩缝的锚固螺栓和预埋筋，应保证其预埋位置准确。

（15）桥梁结构的施工质量、运营状况应分阶段实行严格的管理和监控；桥梁的运营使用应符合设计给定的使用条件，禁止超限车辆通行；使用过程中必须进行定期检查和维护、保养，对于易（已）损坏的伸缩缝构件要及时清理杂物或更换。

（16）设计未示可能从桥上通过的管线（因缺少拟从桥上通过管线的相关资料，如需敷设管线过桥，应及时与设计单位联系经同意后方可敷设）；不允许易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、电压>10KV的电缆等危及行车、行人及桥梁结构安全的管线从桥上通过。

（17）施工时若发现实际地质情况与设计不符，请及时与设计单位协商处理。施工中加强基坑验槽工作，若遇特殊情况应及时与设计联系。

（18）设计中其它未详之处按如下优先原则进行处理：

1）建设项目参与各方及行政主管部门共同协商解决。

2）满足现行规范、规定、条例、管理办法的要求。

3）以安全、经济、适用、美观、环保为指导思想，并充分体现以人为本的人性化设计思路。

（19）本说明未尽事宜按设计图纸及有关设计、施工技术规范和规则办理。